无菌手术刀片参数：

所投产品需在省标目录内。用于安装手术刀柄上，作切割软组织用。材质:符合 GB/T1299非合金工具钢或 YY/TO294.1马氏体不锈钢。规格:10 号、11 号、12 号、15 号、23 号。刀片热处理后，硬度不低于650HV10,刃口锋利，刃口无缺口、白刃、卷口、裂纹等现象。切割一号缝合线时，切割力≤0.8N。刀片弹性良好，试验后无断裂和无明显的变形现象。刀片防锈性能良好，表面无锈斑。刀片可与各种规格刀柄适配，易插卸。一次性无菌独立包装，失效期不小于2年。

招标现场必须提供样品。